### INJEKTÁŽNÍ KOTVENÍ PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ                                       Typ CHM 300

Materiál   -  Dvousložková polyesterová malta uložená v 300 ml. kartuši.

# A.Chemická malta polyesterová

B. Chemická malta polyesterová bez styrenu – zdraví neškodlivá.

Vlastnosti  - Kotvení nevyvozuje štěpný účinek (napětí) na stavební podklad.

- Vysoká únosnost zatížení

- Příznivé chování v případě požáru. Nepodporuje hoření.                                   Zulassungsnummer

- Bezpečné upevnění po celou dobu osazení kotvy.                                                        Z-21.3-1730

- Lze osadit při malých osových vzdálenostech kotev.

- Jednoduchá obsluha. Opakované použití s již načaté kartuše.

- Pro aplikaci lze použít běžnou vytlačovací pistoli na silikonové tmely.

- Optimální dávkování. Minimální odpad . Šetrnější k životnímu prostředí

Ověření     - Zulassungsnummer  Z-21.3-1730

##### APLIKAČNÍ PISTOLE

KARTUŠE 300 ml                         Typ CHM   300           BĚŽNÁ PISTOLE NA SILIKONOVÉ TMELY

SMĚŠOVACÍ HUBICE

Příklad objednávky: CHM 300 ……………… 10 kartuší

Určené použití

- vhodné pro beton (  C 20/25, přírodní kámen, cihla, děrovaná cihla

- vhodné pro upevnění technologií a konstrukčních prvků s požadavkem na vysokou bezpečnost

např.:  dálniční svodidla, sloupy hal, regály, závěsy potrubí, mříže, zábradlí, sanace budov atd.

# Osazovací hodnoty závitových svorníků určených ke  spojení s chemickou maltou CHM 300 v betonu.

| ZÁVIT | do ( vrtané díry mm | h1 min.hl. vrt.díry mm | hef efekt. hl. zakotvení mm | T inst. utahovací moment Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M 8 | 10 | 85 | 80 | 10 |
| M 10 | 12 | 95 | 90 | 20 |
| M 12 | 14 | 125 | 120 | 40 |
| M 16 | 18 | 135 | 130 | 80 |
| M 20 | 22 | 175 | 170 | 150 |
| M 24 | 28 | 225 | 220 | 200 |

SVORNÍK SE ZÁVITEM

Doporučená hodnota odporu  kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.

| SVORNÍK DRUH ZATÍŽENÍ | M 8 | M10 | M12 | M16 | M 20 | M 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk tahové 0° | 4,6 | 6,3 | 9,5 | 12,1 | 20 | 25 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 |

## DOPORUČENÉ OSAZENÍ VE STAVEBNÍM ZÁKLADU

# Hodnoty pro osazení v betonu pro závitové svorníky.

| ROZMĚR DŔÍKU | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osová vzdálenost scr ( mm (rozteč) smin. = mm | 140 40 | 160 45 | 195 55 | 230 65 | 300 85 | 370 105 |
| Vzdálenost od okraje cc r( mm cmin. = mm | 80 40 | 90 45 | 110 55 | 130 65 | 170 85 | 210 105 |
| Tloušťka stavebního dílce hmin. = mm | 120 | 130 | 160 | 170 | 210 | 260 |

## KRÁTKÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

# Hodnoty pro osazení žebírkové (betonářské) oceli ke spojení s chemickou maltou CHM 300 v betonu

| VÝZTUŽ | do ( díry mm | h1 min.hl.vrt. díry mm | hef efekt. hl. zakotvení mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 85 | 80 |
| 10 | 13 | 95 | 90 |
| 12 | 15 | 125 | 120 |
| 16 | 20 | 135 | 130 |
| 20 | 25 | 175 | 170 |

#### Určené použití

1.   vhodné do betonu ( C 20/25 a výše

2.   vhodné pro upevnění žebírkové (betonářské) výztuže

Doporučená hodnota odporu  kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.                         ŽEBÍRKOVÁ OCEL

| ŽEBÍRKOVÁ OCEL DRUH ZATÍŽENÍ | ( 8 | ( 10 | ( 12 | ( 16 | ( 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk tahové 0° | 4,5 | 6,6 | 9,6 | 12,2 | 19,2 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 |

Sanace požární nádrže nerez trny a CHM 300

# Hodnoty pro osazení v betonu pro žebírkovou krátkou ocel.

| ROZMĚR DŔÍKU | M 8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osová vzdálenost scr ( mm (rozteč) smin. = mm | 140 40 | 175 50 | 200 60 | 240 70 | 310 90 |
| Vzdálenost od okraje cc r( mm cmin. = mm | 80 40 | 100 50 | 120 60 | 140 70 | 180 90 |
| Tloušťka staveb. dílce hmin. = mm | 125 | 135 | 160 | 170 | 215 |

# DLOUHÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

# Hodnoty pro osazení žebírkové (betonářské) oceli ke spojení s chemickou maltou CHM 300 v betonu.

| VÝZTUŽ | do ( díry mm | h1 min.hl. vrt. díry mm | hef efekt. hl. zakotvení mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12 | 175 | 170 |
| 10 | 14 | 245 | 240 |
| 12 | 16 | 325 | 320 |
| 16 | 22 | 475 | 470 |
| 20 | 28 | 655 | 650 |

Doporučená hodnota odporu  kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.

| ŽEBÍRKOVÁ OCEL DRUH ZATÍŽENÍ | ( 8 | ( 10 | ( 12 | ( 16 | ( 20 | ( 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk tahové 0° | 12,2 | 20,1 | 30,6 | 55,2 | 91,4 | 140,2 |

Sanace obvodové zdi maltou CHM 300.

SPOTŘEBA CHEMICKÉ MALTY

# Počet spojů z kartuše CHM 300                                                                               KARTUŠE 300ml

| Rozměr ( v mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Závitový svorník | 90 | 55 | 30 | 16 | 8 | 3 |
| Žebírková ocel krátká | 86 | 45 | 26 | 13 | 6 | - |
| Žebírková ocel dlouhá | 26 | 14 | 7 | 3 | - | - |

Pozn.: Orientační hodnota

MONTÁŽ CHEMICKÉ MALTY V DĚROVANÉ CIHLE

# Hodnoty pro osazení závitových svorníků určených ke spoji s chemickou maltou CHM 300 v děrované cihle pomocí plastových vložek.

| ZÁVIT | do ( vrtané díry mm | h1 min.hl. vrt.díry mm | hef efekt. hl. zakotvení mm | T inst. utah. moment mm | M závitové svorníky mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 8 | 13 | 55 | 50 | 10 | M 8 |
| M 10 | 16 | 90 | 85 | 15 | M 10 |
| M 12 | 16 | 135 | 130 | 20 | M 12 |

Doporučená hodnota odporu  kotvy Rd v kN v  plné cihle.

| SVORNÍK DRUH ZATÍŽENÍ | M 8 | M 10 |
| --- | --- | --- |
| Nk tahové 0° | 1,7 | 1,7 |

Doporučená hodnota odporu  kotvy Rd v kN v děrované cihle.                                              DETAIL

| SVORNÍK DRUH ZATÍŽENÍ | M 8 | M 10 |
| --- | --- | --- |
| Nk tahové 0° | 0,3 | 0,3 |

Hodnoty pro osazení v děrované cihle.

| ROZMĚR SVORNÍKU | M 8 | M 10 |
| --- | --- | --- |
| Osová vzdálenost scr ( mm (rozteč) smin. = mm | 100 50 |
| Vzdálenost od okraje cc r( mm cmin.( mm | 200 50 |
| Tloušťka stavebního dílce hmin. = mm | 110 |

DOBA VYTVRZENÍ CHEMICKÉ MALTY

| TEPLOTA v °C | POĆÁTEK TUHNUTÍ | DOBA VYTVRZENÍ |
| --- | --- | --- |
| 40° | 2 min. | 15 minut |
| 30° | 4 min. | 25 minut |
| 20° | 6 min. | 45 minut |
| 5° | 20 min. | 120 minut |

# POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV DO BETONU – POSTUPNÁ MONTÁŽ

Maltu lze použít i při upevňování do stropu ( nad hlavou)

1.Vyvrtat díru příslušného                 2.Díru řádně vyčistit!!!                3.Vyplnit otvor  maltou             4. Do malty vložit kotevní  prvek

průměru do předepsané                     Kartáčem  2x                                                                                   Svorník do malty - zašroubovat

hloubky                                             Vyfouknout 3x                                                                                 Žebírkovou ocel - zasunout

kladivem

5. Po vytvrzení malty připevnit na kotevní prvek požadovaný díl

## POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV DO DĚROVANÉ CIHLY – POSTUPNÁ MONTÁŽ

## Děrované cihly vrtat bez příklepu.

1.Vyvrtat díru příslušného                 2. Vložit plastovou vložku              3.Vyplnit vložku  maltou            4. Do malty vložit kotevní  prvek

průměru do předepsané                                                                                                                                    Svorník do malty - zašroubovat

hloubky.

5. Po vytvrzení malty připevnit na kotevní prvek požadovaný díl.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K CHEMICKÉ MALTĚ

1.APLIKAČNÍ PISTOLE

BEŽNÁ APLIKAČNÍ PISTOLE NA SILIKONOVÉ TMELY Z TUHOU PÍSTNICÍ

Příklad objednávky: Pistole na CHM 300 …………………………… 1 ks

2.VYFUKOVACÍ PUMPA

Příklad objednávky: Vyfukovací pumpa ………………………….. 1 ks

3.SILONOVÉ KARTÁČE – rozměr dle použitého vývrtu

Kartáče slouží k dokonalému vyhrubování a vyčištění díry ve stavebním materiálu..

Detail kartáče

| KARTÁČ | Kartáč ( x délka mm | do na ( díry mm |
| --- | --- | --- |
| K 10 | 10,5-250 | 10 |
| K 12 | 12,5-250 | 12 |
| K 14 | 14,5-320 | 14 |
| K 18 | 18,5-320 | 18 |
| K 25 | 25,5-370 | 22 |
| K 28 | 28,5-420 | 28 |
| K 36 | 36,0-450 | 35 |

Příklad objednávky: Kartáč ( 12,5 mm ………………..………… 1 ks

4.PLASTOVÉ VLOŽKY – rozměr dle použitého svorníku

Plastové vložky se používají do děrovaných cihel kde umožní vytvořit kotevní místo.

| ROZMĚR ( x délka | Pro ( svorníku mm |
| --- | --- |
| ( 12 x 50 | 8, 10 |
| ( 15 x 85 | 10, 12 |
| ( 15 x 130 | 10, 12 |
| ( 20 x 85 | 16 |

Příklad objednávky: Plastová vložka ( 15 x 85  ……………. 100 ks

5.KOVOVÉ PRVKY  –    ocelové svorníky, ocelové pouzdra, žebírková ocel

v nerez provedení  svorníky, pouzdra, žebírková ocel