KOTVY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ                                                                          Typ OK

# Vlastnosti  - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná utahovacím momentem

- Dvě úrovně zakotvení  (příznivé rozložení napětí)

-Vyráběná řada M 6 až M 16 pro typ OK M

„            „     M 6 až M 16 pro typ OK-S M

-Dvojitá ochrana proti korozi: 1.galvanické zinkování

2.pasivace chromátováním

Klasifikační číslo povrchové ochrany dle ISO 4520 je Fe/Zn 12 c 2C

-Lze okamžitě zatížit.

Materiál     -Konstrukční ocel tř.11 dle ČSN 42 6711 a ČSN 42 6510

-Spojovací součásti o mechanických vlastnostech  třídy 8.8 dle ĆSN EN ISO 898-1,

Ověření      -Zkušebna mechanických a fyzikálně chemických vlastností stavebních konstrukcí

a dílců v Praze 10.

Zkušební protokol č. 39/92 + doplněk  CSI 39/92, 046/94, 007/96 a 206/98.

-Autorizovaná osoba č.227: CERTIFIKÁT č. C5-98-007

STAVEBNĚ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č.STO-98-0073

### Technická data

OK – ocelová kotva pro velká zatížení se šroubem

Typ OK

Určené použití

1.Vhodné pro: betony    C 20/25 a výše.

2.Vhodné pro upevnění technologií a konstrukčních prvků do betonových stavebních celků

např.: ocelové konstrukce,  příruby strojů, patky sloupů, zábradlí, podpěr  apod.

TYP OK – kotva se šroubem pro průvlekovou montáž

| TYP OK Provedení se šroubem Typ šroub d x l1 |  | do  vrtané díry mm | h1 min. hl.vrt. díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | tfix max.tl. upev. prvku mm | l1 celkova delka kotvy mm | Tinst. utah. moment Nm | dh  otvoru upev. prvku mm | dw  podl . mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK M 6x 60/10 | M 6x 60 | 10 | 55 | 40 | 10 | 60 | 10 | 11 | 18 |
| OK M 6x 80/30 | M 6x 80 |  |  |  | 30 | 80 |  |  |  |
| OK M 6x100/50 | M 6x100 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |
| OK M 8x 60/0 | M 8x 60 | 12 | 65 | 60 | 0 | 60 | 25 | 14 | 24 |
| OK M 8x 80/10 | M 8x 80 |  | 80 |  | 10 | 80 |  |  |  |
| OK M 8x100/30 | M 8x100 |  |  |  | 30 | 100 |  |  |  |
| OK M 8x120/50 | M 8x120 |  |  |  | 50 | 120 |  |  |  |
| OK M 10x 70/0 | M 10x 70 | 14 | 75 | 70 | 0 | 70 | 45 | 16 | 27 |
| OK M 10x 90/10 | M 10x 90 |  | 90 |  | 10 | 90 |  |  |  |
| OK M 10x110/30 | M 10x110 |  |  |  | 30 | 110 |  |  |  |
| OK M 10x140/50 | M 10x140 |  |  |  | 50 | 140 |  |  |  |
| OK M 12x 80/0 | M 12x 80 | 18 | 85 | 80 | 0 | 80 | 75 | 20 | 31 |
| OK M 12x100/10 | M 12x100 |  | 100 |  | 10 | 100 |  |  |  |
| OK M 12x120/30 | M 12x120 |  |  |  | 30 | 120 |  |  |  |
| OK M 12x140/50 | M 12x140 |  |  |  | 50 | 140 |  |  |  |
| OK M 12x160/70 | M 12x160 |  |  |  | 70 | 160 |  |  |  |
| OK M 16x110/0 | M 16x110 | 24 | 115 | 100 | 0 | 110 | 120 | 26 | 38 |
| OK M 16x160/40 | M 16x160 |  | 125 |  | 40 | 160 |  |  |  |

Příklad objednávky:    OK M 8x80/10 ……………………………… 100 ks

Technická data

OK-S  - ocelová kotva pro velká zatížení se svorníkem

a maticí

Typ OK-S

#### Určené použití

#### 1. Vhodné pro : betony  C 20/25 a výše.

2. Vhodné pro: upevnění kovových konstrukcí, patky sloupů,

patky strojů, podpěry apod.

TYP OK-S – kotva se svorníkem a maticí pro postupnou montáž

| TYP OK-S Provedení se svorníkem a maticí Typ svorník d x l2 |  | do  vrtané díry mm | h1 min.hl.. vrt.díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | tfix max. tl. upev. prvku mm | l2 celkova delka kotvy mm | Tinst. utah. moment Nm | dh  otvoru upev. prvku mm | dw  podl. mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK-S M 6x 80/10  | M 6x 80 | 10 | 60 | 40 | 10 | 80 | 10 | 6,4 | 18 |
| OK-S M 8x 80/0  | M 8x 80 | 12 | 85 | 70 | 0 | 80 | 25 | 8,5 | 24 |
| OK-S M 8x100/10 | M 8x100 |  |  |  | 10 | 100 |  |  |  |
| OK-S M 8x120/30 | M 8x120 |  |  |  | 30 | 120 |  |  |  |
| OK-S M 8x135/45 | M 8x135 |  |  |  | 45 | 135 |  |  |  |
| OK-S M 8x240/20  | M 8x240 |  |  |  | 20 | 240 |  |  |  |
| OK-S M 10x 90/0  | M 10x 90 | 14 | 95 | 80 | 0 | 90 | 45 | 10,5 | 27 |
| OK-S M 10x115/10 | M 10x115 |  |  |  | 10 | 115 |  |  |  |
| OK-S M 10x135/30 | M 10x135 |  |  |  | 30 | 135 |  |  |  |
| OK-S M 10x170/50  | M 10x170 |  |  |  | 50 | 170 |  |  |  |
| OK-S M 12x110/0  | M 12x110 | 18 | 105 | 90 | 0 | 110 | 75 | 13 | 31 |
| OK-S M 12x130/10 | M 12x130 |  |  |  | 10 | 130 |  |  |  |
| OK-S M 12x150/30 | M 12x150 |  |  |  | 30 | 150 |  |  |  |
| OK-S M 12x180/50  | M 12x180 |  |  |  | 50 | 180 |  |  |  |
| OK-S M 12x240/10  | M 12x240 |  | 210 | 200 | 10 | 240 |  |  |  |
| OK-S M 16x140/0  | M 16x140 | 24 | 160 | 140 | 0 | 140 | 120 | 17 | 38 |
| OK-S M 16x180/10 | M 16x180 |  |  |  | 10 | 180 |  |  |  |
| OK-S M 16x210/40 | M 16x210 |  |  |  | 40 | 210 |  |  |  |

Pozn.:  Hodnoty do, h1, hef, Tinst., dh jsou platné i pro podskupinu kotev typu  OK - oko, OK - hák.

Příklad objednávky:  OK-S M 8x80/10  ……………………… 100 ks

Charakteristická únosnost kotvy  Rk v kN  v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk tahové 00 | 6,7 | 13,6 | 17,6 | 29,45 | 40,87 |
| Vk smykové 900 | 5,26 | 11,08 | 15,08 | 20,4 | 32,50 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 30/35 |

Výpočtová hodnota odporu kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd tahové 00 | 4,10 | 8,20 | 10,70 | 11,70 | 22,71 |
| Vd smykové 900 | 4,21 | 8,86 | 12,06 | 16,32 | 18,06 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 30/35 |

Výpočtové pevnosti odvozené z výsledku zkoušek  při kotvení do betonu třídy C 20/25 a C 30/35 podle              ČSN ENV 206 je možno použít i pro kotvení do betonu vyšších tříd.

## Parciální součinitel M = 2,16

OSAZENÍ KOTEV

Podklad pro kotvení  - beton o minimální krychelné pevnosti  dle ČSN ENV 206 C 20/25

- přírodní pevný kámen

### Údaje pro umístění kotev

| Osazovací hodnoty | Vzdálenosti v mm |
| --- | --- |
| c... vzdálenost od okraje (hrany) | 1,5 . hef |
| s ... osová vzdálenost mezi kotvami | 3,- . hef |
| h ... tloušťka stavebního podkladu | 2,- . hef |

hef ... efektivní hloubka zakotvení

## POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV

Pro kotvy typu OK M je určena PRŮVLEKOVÁ MONTÁŽ

Otvor pro osazení kotvy se vyvrtá přes připojovaný předmět.

Reakční síly jsou přenášeny tuhou velkoprůměrovou podložkou.

1.Vyvrtat díru příslušného             2.Odvrtaný materiál vyfou-        3.Naklepnout kotvu do díry         4.Nasadit momentový klíč

průměru do předepsané                  knout                                                                                                 na hlavu šroubu a dota-

hloubky i přes upevňova-                                                                                                                         žením předepsaným Tinst

ný předmět.                                                                                                                                               upevnit předmět.

Pro kotvy typu OK-S M se používá POSTUPNÁ MONTÁŽ.

Kotva se nejdříve osadí do stavebního základu, následně se na uvolněnou část svorníku nasadí připojovaný předmět a dotáhne maticí.

1.Vyvrtat díru příslušného           2.Odvrtaný materiál vyfouk-        3.Naklepnout kotvu do díry          4.Na volný konec svorníku

průměru do předepsané               knout.                                            a dotáhnout matici kotvy               nasadit upevňovaný  předmět.

hloubky.                                                                                             předepsaným Tinst. Následně         Dotažením matice upevnit

matici odšroubovat ze                   předmět ke stavební konstrukci.

svorníku.