KOTVY PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ                                                                  Typ NK

Vlastnosti  - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná vnitřním rozpínacím kuželem.

- Rychlá montáž na principu zaražení rozpínacího kuželu

- Dvojitá ochrana proti korozi: 1.  galvanické pozinkování

2.  pasivace chromátováním

Klasifikační číslo povrchové ochrany dle ISO 4520 je Fe/Zn 12 c C.

- Lze okamžitě zatížit

Materiál   - Konstrukční ocel třídy 11 dle ČSN 42 6510

Ověření    - Zkušebna mechanických a fyzikálně chemických vlastností stavebních  konstrukcí

a dílců v Praze 10.  Protokol č. 145/93.

- Autorizovaná osoba  č.227: CERTIFIKÁT č. C5-98-0075

STAVEBNĚ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. STO-98-0075

Technická data

Typ NK

Určené použití

1.Vhodné pro betony C 20/25

2.Vhodné pro upevnění technologií a konstrukčních prvků do beto-

nových stavebních celků např.: potrubí,  zavěšených stropů,

zábradlí, fasád, držáků diamantových pil a pod.

| TYP | VNITŘNÍ ZÁVIT | do  vrtané díry mm | h1 min.hl. vrt.díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | l délka kotvy mm | lz délka závitu mm | Tinst. utah. moment Nm | dh  otvoru upev. prvku mm | hs délka zašrou- bování mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NK 6 | M 6 | 8 | 30 | 28 | 28 | 12 | 5 | 6,6 | 9 |
| NK 8 | M 8 | 10 | 32 | 30 | 30 | 15 | 10 | 9,- | 12 |
| NK 10 | M 10 | 12 | 43 | 40 | 40 | 15 | 12 | 11,- | 12 |
| NK 12 | M 12 | 15 | 54 | 50 | 50 | 24 | 40 | 14,- | 21 |
| NK 16 | M 16 | 20 | 70 | 65 | 65 | 30 | 75 | 18,- | 27 |

Příklad objednávky:   NK  8  ……………………… 100 ks

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEV

| KOTVY MECH.VLASTNOSTI tř. 11 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fuk (Mpa) mez pevnosti | 569 | 562 | 575 | 582 | 529 |
| fyk (Mpa) mez kluzu | 532 | 544 | 559 | 548 | 444 |
| As (mm2) kritický průřez kotvy | 21,99 | 28,27 | 34,55 | 63,62 | 113,1 |

Charakteristická únosnost kotvy Rk v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk tahové 00 | 4,37 | 7,23 | 13,93 | 17,48 | 21,6 |
| Vk smykové 900 | 5,87 | 11,60 | 14,80 | 21,11 | 32,8 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 35/45 | C 35/45 | C 35/45 | C 35/45 | C 35/45 |

Výpočtová hodnota odporu kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd tahové 00 | 2,- | 3,32 | 6,39 | 8,5 | 11,5 |
| Vd smykové 900 | 3,91 | 7,33 | 9,90 | 10,1 | 13,9 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 35/45 | C 35/45 | C 35/45 | C 35/45 | C 35/45 |

Výpočtové pevnosti odvozené z výsledku zkoušek při kotvení do betonu třídy  C 20/25

Podle ČSN ENV 206 je možno použít i pro kotvení do betonu vyšších tříd.

Parciální součinitel M = 2,16

OSAZENÍ KOTEV

Podklad pro kotvení - beton o minimální krychelné pevnosti dle ČSN ENV 206 C 20/25

- přírodní pevný kámen

Údaje pro umístění kotev

| Osazovací hodnoty | Vzdálenosti v mm |
| --- | --- |
| c ... vzdálenost od okraje (hrany) | 1,5 . hef |
| s ... osová vzdálenost mezi kotvami | 3,- . hef |
| h ... tloušťka stavebního podkladu | 2,- . hef |

hef ... efektivní hloubka zakotvení

## POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV

Kotvy se dodávají bez dalšího spojovacího materiálu (šrouby, závitové tyče apod).

Na přání je dodáván samostatně.

1.Vyvrtat díru příslušného              2. Odvrtaný materiál vyfouk-          3.Zasunout kotvu a zarazit          4.Namontovat požadovaný

průměru do předepsané                   nout.                                                pomocí přípravku rozpě-             předmět.

hloubky.                                                                                                   rný kužel.

Pozn.: Pro vyvrtání předepsané díry doporučujeme tříbřité nebo pětibřité vrtáky (např.TopLine-deltagon ostří).

Vrtákem s deltagon ostřím  se docílí geometricky přesné díry  což zvyšuje únosnost kotvy.

Montážní přípravky

Pro osazení kotev jsou dodávány montážní přípravky s redukovaným dříkem podle typu kotvy.

| MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK | TYP KOTVY |
| --- | --- |
| MP 6 | NK 6 |
| MP 8 | NK 8 |
| MP 10 | NK 10 |
| MP 12 | NK 12 |
| MP 16 | NK 16 |