# KOTVY PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ                   NEREZ                               typ SK

### SK             - svorníková nerezová kotva na střední zatížení

Vlastnosti    - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná utahovacím momentem Tinst.

- Otvor pro osazení shodný s dříkem kotvy. Průvlaková montáž.

- Lze okamžitě zatížit

Materiál      - Austenitická chromniklová ocel UNI 10088/UNI EN 10278

Spojovací součásti o pevnostní třídě 70 dle ČSN EN ISO 3506-2

Ověření       - Zkušebna mechanických a fyzikálně chemických vlastností stavebních konstrukcí a

Dílců v Praze 10.

Typ SK nerez

#### Určené použití

#### 1.Vhodné pro betony ( C 20/25

2.Vhodné pro upevnění konstrukčních prvku v agresivním prostředí

např.: venku (atmosferická koroze), chemické, potravinářské provozy apod.

| TYP | do ( vrtané díry mm | h1 min. hl. vrt.díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | tfix max.tl. upev. prvku mm | l celková délka kotvy mm | lz délka závitu mm | Tinst. utah moment Nm | dh ( otvoru upev. prvku mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK 6 - 65 A 2 | 6 | 50 | 45 | 10 | 65 | 30 | 5 | 6,6 |
| SK 8 - 85 A 2 | 8 | 60 | 55 | 20 | 85 | 35 | 10 | 9,- |
| SK 8 - 100 A 2 | 8 |  |  | 35 | 100 |  |  |  |
| SK 10 - 100 A 2 | 10 | 65 | 60 | 30 | 100 | 50 | 25 | 11,- |
| SK 12 - 120 A 2 | 12 | 85 | 80 | 30 | 120 | 60 | 45 | 14 |
| SK 12 - 260 ( A 2 |  |  |  | 170 | 260 |  |  |  |
| SK 12 - 280 ( A 2 |  |  |  | 190 | 280 |  |  |  |
| SK 12 - 320 ( A 2 |  |  |  | 230 | 320 |  |  |  |

(…speciální kotvy pro sanaci plášťů panelových konstrukcí

Příklad objednávky:  SK 8 – 100  nerez A 2 ………………….. 100 ks

## OSAZENÍ KOTEV

Podklad pro kotvení - beton o minimální krychelné pevnosti dle ČSN ENV 206 C 20/25

-  přírodní pevný kámen

Údaje pro umístění kotev

| Osazovací hodnoty | Vzdálenosti v mm |
| --- | --- |
| c ..... vzdálenost od okraje (hrany) | 1,5 . hef |
| s ..... osová vzdálenost mezi kotvami | 3,- . hef |
| h ..... tloušťka stavebního prvku | 2,- . hef |

hef  ... efektivní hloubka zakotvení

## POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV

1.Vyvrtat otvor příslušného          2.Odvrtaný materiál vyfouk-           3.Kotvu naklepnout do                  4. Dotáhnout matici kotvy

průměru do předepsané                knout.                                              vyvrtaného otvoru                            předepsaným Tinst.

hloubky i přes upevňova-

ný předmět.