# KOTVY PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ                                                                        Typ SK

Vlastnosti    - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná utahovacím momentem Tinst.

- Otvor pro osazení shodný s dříkem kotvy. Průvlaková montáž.

- Dvojitá ochrana proti korozi: 1. galvanické zinkování

2.pasivace chromátováním

Klasifikační číslo povrchové ochrany dle ISO 4520 je Fe/Zn 12 c 2C.

- Lze okamžitě zatížit

Materiál      - Konstrukční ocel  třídy 11 dle ČSN 42 6510.

Ověření       - Zkušebna mechanických a fyzikálně chemických vlastností stavebních konstrukcí a

Dílců v Praze 10. Protokol č.141/94.

- Autorizovaná osoba č.227: CERTIFIKÁT č. C-98-0074

STAVEBNĚ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č.STO-98-0074

Technická data

Typ  SK

#### Určené použití

#### 1.Vhodné pro betony  C 20/25

2.Vhodné pro upevnění technologií a konstrukčních prvku do betonových

stavebních celků  např.: zábradlí, trámy, vazníky, mříže, apod.

| TYP | do  vrtané díry mm | h1 min.hl. vrt.díry mm | hef efektivivní hl. zako- tvení mm | tfix max.tl. upev. prvku mm | l celkova délka kotvy mm | lz délka závitu mm | Tinst. utah. moment Nm | dh  otvoru upev.prvku mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK 6 - 65 | 6 | 50 | 45 | 10 | 65 | 30 | 5 | 6,6 |
| SK 6 - 80 |  |  |  | 25 | 80 |  |  |  |
| SK 6 - 100 |  |  |  | 45 | 100 |  |  |  |
| SK 6 - 150 |  |  |  | 95 | 150 |  |  |  |
| SK 6/M5 - 50 1) |  |  |  | 5 | 50 | 18 | 5 | 5,6 |
| SK 6/M5 - 80 1) |  |  |  | 5 | 80 |  |  |  |
| SK 6/M5 - 100 1) |  |  |  | 5 | 100 |  |  |  |
| SK 6/M5 - 150 1) |  |  |  | 5 | 150 |  |  |  |
| SK 8 - 50 krátká | 8 | 40 | 30 | 5 | 50 | 20 | 15 | 9,- |
| SK 8 - 85 |  | 60 | 55 | 20 | 85 | 35 |  |  |
| SK 8 - 100 |  |  |  | 35 | 100 |  |  |  |
| SK 8 - 120 |  |  |  | 55 | 120 |  |  |  |
| SK 10 - 80 krátká | 10 | 65 | 60 | 10 | 80 | 35 | 30 | 11,- |
| SK 10 - 100 |  |  |  | 30 | 100 | 50 |  |  |
| SK 10 - 120 |  |  |  | 50 | 120 |  |  |  |
| SK 10 - 170 |  |  |  | 100 | 170 |  |  |  |
| SK 10 - 200 |  |  |  | 130 | 200 |  |  |  |
| SK 12 - 90 | 12 | 85 | 80 | 5 | 90 | 60 | 50 | 14,- |
| SK 12 - 120 |  |  |  | 30 | 120 |  |  |  |
| SK 12 - 140 |  |  |  | 50 | 140 |  |  |  |
| SK 12 - 180 |  |  |  | 90 | 180 |  |  |  |
| SK 12 - 220 |  |  |  | 130 | 220 |  |  |  |
| SK 16 - 110 | 16 | 105 | 100 | 5 | 110 | 70 | 100 | 18,- |
| SK 16 - 140 |  |  |  | 30 | 140 |  |  |  |
| SK 16 - 170 |  |  |  | 60 | 170 |  |  |  |
| SK 16 - 200 |  |  |  | 90 | 200 |  |  |  |

Uvedené hodnoty jsou platné i pro modifikace kotev SK.

1) Na konci dříku kotvy je zhotoven vnitřní závit M5 v délce cca 18 mm.

Příklad objednávky:   SK 8 - 85  ……………………….. 100 ks

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEV

| KOTVY MECH. VLASTNOSTI tř.11 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fuk (Mpa) mez pevnosti | 569 | 562 | 575 | 589 | 514 |
| fyk (Mpa) mez kluzu | 532 | 544 | 559 | 548 | 479 |
| As (mm2) průřez jádra | 20,1 | 36,6 | 58,- | 84,3 | 157,- |

Charakteristická únosnost kotvy Rk v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nk tahové 00 | 4,96 | 9,20 | 14,29 | 23,54 | 27,57 |
| Vk smykové 900 | 3,96 | 6,15 | 10,72 | 15,87 | 31,26 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 |

Výpočtová hodnota odporu kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd tahové 00 | 3,0 | 5,6 | 8,7 | 10,5 | 13,1 |
| Vd smykové 900 | 2,64 | 4,10 | 7,15 | 10,58 | 20,84 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 | C 20/25 |

Výpočtové pevnosti odvozené z výsledku zkoušek při kotvení do betonu třídy

C 20/25 podle  ČSN ENV 206 je možno použít i pro kotvení do betonu vyšších tříd.

Parciální součinitel M = 2,16

## OSAZENÍ KOTEV

Podklad pro kotvení - beton o minimální krychelné pevnosti dle ČSN ENV 206 C 20/25

- přírodní pevný kámen

Údaje pro umístění kotev

| Osazovací hodnoty | Vzdálenosti v mm |
| --- | --- |
| c ..... vzdálenost od okraje (hrany) | 1,5 . hef |
| s ..... osová vzdálenost mezi kotvami | 3,- . hef |
| h ..... tloušťka stavebního prvku | 2,- . hef |

hef  ... efektivní hloubka zakotvení

## POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV

1.Vyvrtat díru příslušného             2.Odvrtaný materiál vyfouk-          3.Kotvu naklepnout do                   4. Dotáhnout matici kotvy

průměru do předepsané                 knout vzduchovou pumpou.           vyvrtané díry                                    předepsaným Tinst.

hloubky i přes upevňova-

ný předmět.